Описание конструкции изотермического кузова.

Классификасия по СПС – IR (кузов с усиленной теплоизоляцией);

Рефрижераторные кузова, при условии монтажа рекомендуемых ХОУ, предназначены для перевозки грузов, требующих особо точного и гарантированного климат-контроля в процессе транспортировки и хранения. Могут применяться для перевозки грузов любой сложности, в любых климатических условиях. Необходимые температурные режимы обеспечиваются подбором и монтажом ХОУ под требования заказчика.

Боковые стены и крыша изготовлены по бескаркасной технологии, исключающей наличие «мостов холода» из 3-х слойных заливных сэндвич-панелей:

- толщина панелей: крыша – 80мм;

- передняя стена – 80мм;

- боковые стены – 50мм;

- наружная облицовка – окрашенная оцинкованная сталь;

- внутренняя облицовка – неокрашенная/окрашенная оцинкованная сталь;

- теплоизоляционный материал – пенополиуретан, плотностью 65 кг/м3.

Структура стен.

Пол - пятислойная клееная сплошная (не стыкованная) сэндвич-панель повышенной прочности для обеспечения возможности проведения погрузочно-разгрузочных работ 5-ти тонным погрузчиком. Панель пола  склеена однокомпонентным полиуретановым клеем. Толщина пола 135мм. Покрытие пола внутри кузова – полиуретановая заливка с добавлением кварцевого песка. Толщина покрытия 3мм. Для защиты от атмосферных воздействий со стороны рамы (внешняя сторона пола кузова) – оцинкованный стальной лист. Утеплитель – пенополиуретан плотностью 65кг/м3.

Структура пола.

Дверной проем – нержавеющая сталь.

Двери открываются на 270 градусов и фиксируются в крайнем открытом положении. Запорные механизмы дверей наружные из нержавеющей стали, с возможностью пломбировки. Количество штанг – 2 или 4шт. Окантовочный алюминиевый профиль со специальной термоизоляционной пластмассовой вставкой, исключающей возникновение «мостов холода». Уплотнитель – пятилепестковый резиновый профиль-уплотнитель.

Фурнитура – нержавеющая.

Створки дверей:

- наружная и внутренняя облицовка пластик;

- структура панели - трехслойная заливная сэндвич-панель толщиной 85мм;

- утеплитель - пенополиуретан плотностью 65 кг/м3;

Окантовка кузова с внешней стороны – алюминиевый профиль 140х70мм. Крепление окантовки производится специальным неопреновым клеем. Внутри кузова по периметру сделана специальная отбортовка оцинкованной сталью толщиной 2мм, высотой 350мм для защиты стен от повреждений.

В базовою комплектацию кузова так же входит:

- светодиодная лента освещения.

- выдвижная лестница;

Дополнительные опции.

- материал наружной и внутренней облицовки кузова - пластик;

- покрытие пола - рифленый стальной поддон, рифленый алюминиевый поддон;

- такелажная рейка для крепления груза;

# Text boxes

Обшики: окрашенная оцинкованная сталь 0.6 мм 12мм

Утеплитель: пенополиуретан 50 мм

фанера 12мм

фанера 12мм

Брус 100 мм с закладными элементами для крепления подрамника

фанера 6мм

Оцинкованная

сталь 0,5мм

Утеплитель – пенополиуретан 65 кг/м3